## Slide 1
Point d’avancement
01/12/2020
Gabriel Tanaka Nunes

## Slide 2: Agenda
Importation Marc/Digimat – Metafor
Approche probabiliste EF
Investigation comportement éléments cohésifs
Modélisation de l’interphase avec éléments solides 3D
Comparaison du modèle analytique de Chateau et al. 2014 avec un calcul EF

## Slide 3
Importation Marc/Digimat - Metafor

## Slide 4: Point de départ
Script d’importation Abaqus - Metafor
Orienté objet
Exemple dans les fichiers d’installation de Metafor
Fait l’importation des nœuds et set de nœuds, et des éléments et set d’éléments
Les propriétés matériaux, orientation, conditions aux limites, paramètres de solveur et chargements sont attribués postérieurement dans le script que sera chargé sur Metafor
Idée
Adapter ce script pour réaliser l’importation de Marc/Digitmat-FE vers Metafor
En pratique
Utiliser l’exemple d’importation présent dans les fichier d’installation pour comprendre comment l’importeur fait la lécture du fichier .inp
…

## Slide 5: Etat actuel du script d’importation
Après modifications sur abaqusImporter
Importation en format fixed extended
Possibilité d’implémenter importation en format libre et non-extended futurement
Le script cherche pour les keywords « extended » et « end »
Importation des nœuds et sets de nœuds, et éléments et sets d’éléments

## Slide 6: VER 3D
Eléments hexaédriques et pentaédriques extrudés

## Slide 7: Après importation du maillage
Suite
Importation automatique :
Propriétés matériaux
Conditions aux limites périodiques
Orientation des matériaux

## Slide 8: Différents types d’éléments
Eléments quadrangulaires et triangulaires
Eléments tétraédriques

## Slide 9
Basée sur Chateau et al. 2014
Approche probabiliste EF

## Slide 10: Chargement unidirectionnel – Evolution de l’endommagement
Chateau et al. 2014
Modèle probabiliste 1D analytique
Prise en compte indirecte de la variabilité du matériau due au procédé de fabrication

## Slide 11: Digimat-FE avec nouveau code de variabilité implémenté
Variabilité de la « Strength » faite pour chaque section de longueur de l’inclusion et de la matrice
  For (chaque phase (1 matrice et N inclusions))
    For (chaque section de longueur)
  Prise en compte des défauts du matériau de façon indirecte

## Slide 12: Calcul avec approche probabiliste

## Slide 13: Interface : éléments cohésifs

## Slide 14: Loi d’endommagement des éléments cohésifs

## Slide 15: Etat de contrainte 11 avant endommagement

## Slide 16: Failure index avant premier endommagement
Quand failure index = 1 -> délétion des éléments

## Slide 17: Endommagement de l’interface avant premier endommagement de la matrice

## Slide 18: Premier endommagement de la matrice

## Slide 19: Endommagement de l’interface cohésive après premier endommagement de la matrice

## Slide 20: Endommagement progressif de l’interface cohésive

## Slide 21: Rupture progressive des fibres SiC

## Slide 22: Comparaison avec résultats expérimentaux

## Slide 23
Investigation comportement éléments cohésifs

## Slide 24: Analyse d’une seule fibre entouré de matrice

## Slide 25: Analyse d’une seule fibre entouré de matrice
L=25 mm

## Slide 26: Une section de longueur de la matrice avec une contrainte à rupture moins élevé
Interface non endommagée
Failure Index (quand failure index = 1 -> délétion d’éléments

## Slide 27: Rupture de la section plus faible de la matrice
Stress 11

## Slide 28: Endommagement progressif de l’interface

## Slide 29: L’interface se trouve totalement endommagé et la fibre reprend la charge en sa totalité
Variations essayées :
Fracture energy 10x plus élevée
Contrainte maximale normale et de cisaillement 10X plus élevée
Pas de temps réduit
Résultats similaires

## Slide 30
Modélisation de l’interphase avec éléments solides 3D

## Slide 31: Modélisation de l’interphase avec éléments solides 3D

## Slide 32: Modélisation de l’interphase avec des éléments solides 3D
Maillage grossier
Epaisseur de l’interphase = 0,001 mm
Maillage fin
Epaisseur de l’interphase = 0,0005 mm
Interphase damage criteria : maximum shear stress (2,5 Mpa)
Comme dans Bheemreddy et al. 2016

## Slide 33: Modélisation de l’interphase avec des éléments solides 3D
Strain 11
Stress 11

## Slide 34
Comparaison du modèle analytique de Chateau et al. 2014 avec un calcul EF

## Slide 35: Une fibre avec 3 sections faibles de matrice
Failure index
Stress 11

## Slide 36: Après délétion d’éléments

## Slide 37: PyPost
API utilisé pour post-traiter des résultats Marc
Utilisé dans un script Python pour obtenir résultats d’un fichier .t16 (résultats Marc)
Délétion d’éléments
Eléments
  Element index : variable (changent après délétion d’éléments)
  Elemend ID : constant
Méthodes d’extraction de données élémentaires
  Utilisent Element index comme paramètre
Comparaison avec courbes du papier
Pour une section de longueur
  Calculer la moyenne des Contraintes 11
    Pour des éléments du set de la matrice
    Pour des éléments du set de la fibre
Ecriture de fichier texte Centroïde X vs Contrainte 11
…

## Slide 38: Comparaison EF - Analytique
Chart: Centroid X
| 1.66666670702397E-3 | 5.0000001210719304E-3 | 8.3333333022892406E-3 | 1.1666666716337201E-2 | 1.5000000596046399E-2 | 1.83333335444331E-2 | 2.1666666492819699E-2 | 2.5000000372528999E-2 | 2.8333333320915699E-2 | 3.1666667200624901E-2 | 3.5000000149011598E-2 | 3.83333321660757E-2 | 4.1666666045784902E-2 | 4.4999999925494097E-2 | 4.8333333805203403E-2 | 5.1666667684912598E-2 | 5.5000001564621898E-2 | 5.8333333581685999E-2 | 6.1666665598750101E-2 | 6.5000001341104494E-2 | 6.8333335220813696E-2 | 7.1666665375232697E-2 | 7.4999999254941899E-2 | 7.8333333134651101E-2 | 8.16666670143604E-2 | 8.5000000894069602E-2 | 8.8333334773778902E-2 | 9.1666668653488104E-2 | 9.4999998807907104E-2 | 9.8333332687616307E-2
Matrix_NoCrack | 1006.6273 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706 | 1000.706
Fiber_NoCrack | 929.9846 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528 | 915.4528
Matrix_WithCracks | 341.5962 | 325.5587 | 292.3345 | 222.9208 | 220.2411 | 286.0484 | 312.0164 | 312.0157 | 286.042 | 220.2681 | 223.8451 | 294.4024 | 330.1187 | 349.223 | 359.0746 | 363.6393 | 364.9603 | 363.6446 | 359.0864 | 349.2419 | 330.14 | 294.4149 | 223.9708 | 223.0735 | 292.3402 | 325.5764 | 325.5764
Fiber_WithCracks | 632.6157 | 735.9074 | 984.135 | 1382.4145 | 1960.2938 | 1402.0429 | 1038.7628 | 857.4423 | 857.3633 | 1038.4984 | 1401.5228 | 1958.0027 | 1374.9786 | 964.0356 | 689.4938 | 526.7486 | 436.9888 | 393.432 | 380.5419 | 393.3649 | 436.8286 | 526.4439 | 688.9517 | 963.0686 | 1373.2507 | 1951.4271 | 1380.1652 | 982.9042 | 735.2954 | 735.2954